Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 14.04.2020 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Проведение нейтрализации брома раствором тиосульфата натрия. Подразделениями МЧС проведена пенная атака; 2. Результаты технического расследования причин аварии довести до работников ООО «НПП Спецавиа», связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов ООО «НПП Спецавиа» 3. По результатам технического расследования причин аварии разработать мероприятия по устранению причин и последствий аварии на установке производства полимерного антипирена, по обеспечению безаварийной работы опасных производственных объектов ООО «НПП Спецавиа». 4. Направить на внеочередную аттестацию в территориальную аттестационную комиссию Ростехнадзора работников ООО «НПП Спецавиа»: генерального директора; заместителя директора по производству – главного инженера. главного инженера - технолога. 5. Не допускать эксплуатацию установки производства полимерного антипирена в цехе № 4 ООО «НПП Спецавиа» без разработки проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы, и устранении нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Извлеченные уроки: Не допускать эксплуатации незарегистрированных производственных объектов. Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на опасных производственных объектах, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «НПП Спецавиа» |  |
| Ведомственная принадлежность: |  |  |
| Место аварии: | Установка производства полимерного антипирена расположенная по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1, территория ОАО «Редкинский опытный завод» (район южной проходной), у здания цеха № 18 |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение технических устройств ( утечка брома через патрубок на нижнем днище емкости поз. Е-32.) |  |
| Краткое описание аварии: Авария произошла на открытой наружной площадке производства полимерного антипирена цеха № 4. 14.04.2020 в 05 час. 55 мин. начальником смены Филипповым А.А. в ходе осмотра оборудования была обнаружена утечка брома через патрубок на нижнем днище емкости объемом 32 м3. Последствия аварии: 1 В результате выброса опасного вещества в объеме ~ 200 л. над технологической установкой образовалось облако паров брома.. Пострадавших нет. 2. По состоянию на 07 час. 47 мин. 14.04.2020 бром, находящийся в емкости и разлитый на территории, был нейтрализован раствором тиосульфата натрия. Подразделениями МЧС проведена пенная атака Причины аварии: 1.Технические причины аварии: Причиной выброса опасного вещества явилось нарушение герметичности заглушки, установленной на патрубке нижнего днища емкости поз. Е-32 объемом 32 куб.м в результате ослабления болтов фланцевого соединения под действием загруженного сырья (брома) в количестве около 24 тонн. 2.Организационные причины аварии: Отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководителей и специалистов ООО «НПП Спецавиа» при эксплуатации опасного производственного объекта (площадка цеха (участка, установки) производства полимерного антипирена), выразившийся в нарушении требований промышленной безопасности |  |