Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия | 23.01.2023 | 2. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 2.1. Отстранить от работы на опасном производственном объекте «Участок по производству ферросплавов» рег. № А02-54361-0005 III класс опасности лиц, не имеющих высшее образование по профессиональному профилю, в частности - главного инженера Горохов А.А. 2.2. Отстранить от работы на опасном производственном объекте «Участок по производству ферросплавов» рег. № А02-54361-0005 III класс опасности лиц, не имеющих высшее образование по профессиональному профилю, в частности - начальника цеха (участка) Скляров П.А. 2.3. Усилить контроль за работой служб производственного контроля и охраны труда при эксплуатации на ведомственных предприятиях опасных производственных объектов. 2.4. Работнику, ответственному за осуществление производственного контроля в соответствии с п. 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168, провести исчерпывающий комплекс мер, включающий, в том числе: - разработку плана работы по осуществлению производственного контроля; - организацию и проведение проверки состояния промышленной безопасности на эксплуатируемых объектах; - разработку плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверок состояния промышленной безопасности; - доведение до сведения работников опасных производственных объектов информации об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами; - внесение руководителю ООО «Молирен» предложений об устранении нарушений требований промышленной безопасности, о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или инциденту, об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и др. 2.5. Генеральному директору ООО «Молирен» на основании предложений, разработанных в рамках исполнения п. 7.1.2 настоящего акта расследования, принять исчерпывающий комплекс мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, а также предотвращение аварий, инцидентов и несчастных случаев. 2.6. Выполнить обследование технического состояния здания для оценки необходимости восстановления и проведения мероприятий по устранению аварийного состояния в соответствии с п. 4.4 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 2.7. В соответствии с п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» провести внеочередную аттестацию по общим требованиям промышленной безопасности в территориальном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору генерального директора ООО «Молирен» Фролкина Э.В., а также по требованиям промышленной безопасности в металлургической промышленности мастера Степанова Е.В. 2.8. Внедрить датчики запыленности воздуха металлическими порошками рабочей зоны (пылемеры) с системой противоаварийной защиты (ПАЗ). 2.9. Разработать и обеспечить выполнение мероприятий в части установки заземляющих устройств на всех металлических конструкциях и элементах технических устройств для снятия статического напряжения, эксплуатируемых на опасном производственном объекте «Участок по производству ферросплавов» рег. № А02-54361-0005 III класс опасности. 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1. Генеральному директору ООО «Молирен» принять дополнительные организационные меры по соблюдению обязательного требования при эксплуатации опасного производственного объекта по заземлению и регулярной продувке воздуховода, соединяющего смеситель шихты и фильтр СФ-80/В, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512. 4. Фото места: |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Молирен» |  |
| Место аварии | Участок подготовки шихты здания № 78 на опасном производственном объекте «Участок по производству ферросплавов», рег. № А02-54361-0005, III класса опасности, расположенного по адресу: 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18, здание 78 |  |
| Вид происшествия | Авария |  |
| Краткое описание аварии: 23.01.2023 в 10 час. 50 мин. на участке подготовки шихты здания № 78 в начале первой смены на операции смешивания компонентов шихты в районе расположения смесителя и фильтра самоочищаегося СФ-80/В опасного производственного объекта «Участок по производству ферросплавов», рег. № А02-54361-0005, III класса опасности, эксплуатируемого ООО «Молирен» произошел взрыв. Характеристика места, где произошла авария: Авария произошла 23.01.2023 на опасном производственном объекте «Участок по производству ферросплавов», (рег. № А02-54361-0005, III класса опасности) в здании № 78. В ООО «Молирен» в здании № 78 организован участок и технологический процесс производства ферровольфрама, включающий приготовление шихты, выплавку и остывание плавки, а также дробление слитка с использованием следующего оборудования: смеситель 6 м3 смеситель 10 м3, самовстряхивающийся фильтр СФ-80/В, шахты для выплавки ферросплавов, газовытяжной горн, фильтр циклонный для грубой очистки, рукавный фильтр space motors, вентиляторы крышные ВКР, дробеметная установка ДУ 1200, дробилка щековая СМД-109, вращающиеся печи, дробильные установки барабанного типа, загрузочные бункеры. Здание № 78 (литер 4Б) было построено в 1960 г. как склад угля, затем в 2018 г. прошло реконструкцию под участок производства ферросплавов по проекту, выполненному ООО «Никельпроект» (г. Орск) и получившее положительное заключение негосударственной экспертизы № 50-2-1-2-008285-2019 проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Участок по производству ферросплавов» (объект экспертизы – разделы проектной документации) ООО «АкадемЭкспертиза» от 23.06.2016 № RA.RU.610948 № 0000984. Здание одноэтажное, отдельно стоящее с размерами в осях 75,2 × 24,0 м, высотой 7,5 м. Фундаменты под несущие стены – ленточные, из сборных железобетонных блоков. Обследование и экспертиза здания № 78 проведены в 2018 г. экспертной организацией ЗАО «НПО «Техкранэнерго» (г. Владимир). В выводах экспертного заключения данное здание оценивалось как работоспособное со сроком следующего обследования до 01.12.2023. Работы по изготовлению ферросплавов проводятся в соответствии с технологической инструкцией СМК ТИ 3.02 «Производство ферровольфрама», утвержденного генеральным директором ООО «Молирен» от 23.12.2022. Обстоятельства аварии: Авария произошла 23.01.2023 в 10 ч. 50 минут на участке подготовки шихты здания № 78 в начале первой смены на операции смешивания компонентов шихты в районе расположения смесителя и фильтра самоочищаегося СФ-80/В. После запуска и загрузки смесителя компонентным составом и очистного фильтра в работу от оборудования отходит плавильщик Гарин Д.В., вслед за ним приблизительно через 7 секунд также без спешки уходит плавильщик Гаранин А.Г. Далее приблизительно через 7 секунд в районе смесителя и фильтра происходит огненная вспышка, через 300 мс первый мощный взрыв в районе расположения фильтра самоочищающегося СФ-80/В, после этого через 300 мс второй слабый взрыв в районе расположения бункеров с алюминиевым порошком и ферросилицием с последующим задымлением. В результате взрыва разрушился фильтр самоочищающийся СФ-80/В, смеситель визуально не получил значительных повреждений, компоненты шихты остались в смесителе и воспламенения внутри смесителя не произошло, практически полностью сгорел гофрированный воздуховод из ПВХ. При воздействии ударной воздушной волны были частично разрушены стены участка, разрушены легкосбрасываемые конструкции и вспомогательные элементы здания (окна, двери, ворота, легкие перегородки и т.п.), образовались трещины в несущих и ограждающих строительных конструкциях. 1. Причины аварии: 1.1. В нарушении п. 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471, ООО «Молирен» не внесены в сведения, характеризующие ОПО «Участок по производству ферросплавов» рег. № А02-54361-0005, III класс опасности, технические устройства, эксплуатируемые на объекте, а именно: смеситель 6 м3 смеситель 10 м3, самовстряхивающийся фильтр СФ-80/В, шахты для выплавки ферросплавов, газовытяжной горн, фильтр циклонный для грубой очистки, рукавный фильтр space motors, вентиляторы крышные ВКР, дробеметная установка ДУ 1200, дробилка щековая СМД-109, вращающиеся печи, дробильные установки барабанного типа, загрузочные бункеры. 1.2. В нарушение п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, главный инженер Горохов А.А. (ответственный осуществление производственного контроля) ООО «Молирен» (приказ от 25.12.2019 № 01-102) не имеет высшего образования по профессиональному профилю. 1.3. В нарушение п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, начальник цеха (участка) Скляров П.А. не имеет высшего образования по профессиональному профилю. 1.4. В нарушение пп. б), 3), и) п. 15 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168, работники ответственные за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах (главный инженер ООО «Молирен») не обеспечили контроль за: - соблюдением требованием промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности (согласно нарушений, указанных в разделе 4, 5 акта расследования обстоятельств и причин аварии); - проведением ЗАО НПО «Техкранэнерго» экспертизы промышленной безопасности здания № 78 литер 4Б; - организацией и проведением подготовки работников в области промышленной безопасности. 1.5. В нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420, на опасном производственном объекте допускается эксплуатация технических устройств, не прошедших экспертизу промышленной безопасности (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям) а именно: смеситель 6 м3 смеситель 10 м3, самовстряхивающийся фильтр СФ-80/В, шахты для выплавки ферросплавов, газовытяжной горн, фильтр циклонный для грубой очистки, рукавный фильтр space motors, вентиляторы крышные ВКР, дробеметная установка ДУ 1200, дробилка щековая СМД-109, вращающиеся печи, дробильные установки барабанного типа, загрузочные бункеры. 1.6. В нарушение требований п. 1631 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, не заземлен воздуховод из диэлектрика поливинилхлорида (ПВХ) соединяющий смеситель с фильтром, и предназначенный для подачи пыли компонентов шихты от загрузочного бункера смесителя в фильтр, самоочищающийся СФ 80/В. 1.7. В нарушение требований п. 1615 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512 в помещениях, где производится растаривание алюминиевого порошка, не определены взрывоопасные зоны в соответствии с проектом. 1.8. В нарушение требований п. 116 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, в коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов не исключено образование взрывоопасной среды. 1.9. В нарушение требований п. 1008 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, не осуществляются мероприятия по предотвращению образования взрывоопасных аэрозолей и накопления пыли в действующих цехах при невозможности проводить дозировку шихтовых материалов и смешивания их с алюминиевым порошком в отдельном помещении. 1.10. В нарушение требований п. 54 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 512, в помещении, связанном с производством, использующим опасные порошки и аэрозоли, не осуществляется контроль состояния воздушной среды стационарными автоматическими газоанализаторами и устройством световой и звуковой сигнализации. Сопутствующие причины: воспламенение аэровзвеси легковоспламеняющейся пыли алюминиевого порошка из-за разряда статического электричества при отсутствии обязательного требования по заземлению и регулярной продувке воздуховода и при превышении количества алюминиевой пыли в аэрозоли в корпусе фильтров фильтра СФ-80/В выше нижнего концентрационного предела (НКПР). |  |